Предисловие

Железобетон - материал  революционных преобразований в строительстве. В наше время он используется как никогда. Развитие производительных сил общества, вызвавшее мощное вторжение техники во все области жизни, привело к широкому внедрению железобетона в строительство.

Бетон появился на рубеже I и II вв. до н. э. и успешно использовался в Риме, о чем писали известные теоретики - Витрувий и Альберти. В течение многих веков бетон применялся как второстепенный материал, а в середине XVII в. он был «открыт» заново.    Соединение бетона с арматурой - создание железобетона в середине XIX в. дало мощный толчок применению его в строительстве. За сто лет активного использования железобетон проявил свои потенциальные свойства не только как конструктивный, но и как формообразующий, пластически многовариантный материал. Он стимулировал возникновение новых тектонических систем, начав свое развитие от старых, традиционных стоечно-балочных и стеновых конструктивных систем. Приложение новых творческих идей к такому универсальному строительному материалу, как железобетон, открывает безграничные возможности, в создании новых конструктивных решений зданий и сооружений. Одновременно продолжается совершенствование технологии производства железобетона, ведь он имеет широкое применение как в индустриальном строительстве, так и в уникальных зданиях и сооружениях. Из него изготовляют конструкции разных типов - сборные, сборно-монолитные, монолитные. Декоративные свойства его поверхности, использование их в натуральном виде и в сочетании с разными отделочными материалами приобретает всеобщее признание.

# Совершенствование железобетонных   конструкций

Развитие железобетона. Строительство XX в. неразрывно связано с железобетоном. Изобретенный в середине XIX столетия, железобетон только с 20-х годов нашего века получил в строительстве то значение, которое выдвинуло его на первое место в несущих и ограждающих конструкциях..

Широкое распространение железобетонных конструкций объясняется многими достоинствами железобетона - высокой прочностью, огнестойкостью, долговечностью, хорошим сопротивлением атмосферным воздействиям. Пластичность бетона в сыром виде позволяет легко изготовлять из него изделия самой различной формы, а арматура придает ему прочность при работе на растяжение, которой сам он не обладает.

Сегодня нам трудно даже представить, как мы могли бы строить без железобетона. Ведь из него выполняют фундаменты, колонны, балки, рамы, своды, арки, стропильные фермы, стеновые панели, плиты покрытий, перекрытий и кровель, тоннели, мосты, эстакады, набережные, дымовые трубы, водосточные и напорные трубопроводы, мачты, столбы, башни, дорожные и аэродромные покрытия, градирни, сваи и даже станины под оборудование, речные и морские суда. В шутку говорят, что из железобетона можно сделать все элементы здания, кроме оконного стекла.

Железобетонные конструкции должны совершенствоваться с целью повышения их эффективности. Ведь при всех своих положительных свойствах железобетон имеет и недостатки. Основные из них большой вес конструкций и сравнительно высокая их стоимость. На снижение этих показателей направлена работа научных, проектных и производственных организаций.

Повышение прочности бетона. Одно из основных направлений совершенствования железобетонных конструкций - повышение прочности бетона. Во многих случаях оно позволяет резко уменьшить сечения элементов, а следовательно, сократить расход материалов, общую массу конструкций, стоимость их перевозки, и затраты труда на их производство  (Смотри рисунок на 2 стр.).

В настоящее время в монолитном железобетоне, полностью изготовляемом на стройке, обычно используется бетон прочностью 100 - 150 кг/см2. Сборные железобетонные, изделия изготовляют в заводских условиях из бетона прочностью 200 -300 - 400 кг/см2. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают возможность применения в конструкциях бетона, прочностью 500 - 600 кг/см2. В опытном порядке изготовлялись конструкции прочностью 700 - 800 кг/см2 или марок 700 - 800. В лабораторных условиях обычный цементный бетон можно получить даже прочностью 900 - 1000 кг/см2. Но для этого надо пересмотреть технологию получения бетона, применяя наиболее эффективные методы его приготовления, укладки в формы и твердения.

Сечения колонн под расчетную нагрузку 750 т:

а — из бетона марки «300»; 5 — из бетона маркл «800»; в — из бетона марки «1600»,

Для получения высокопрочных бетонов прежде всего необходим цемент, примерно такой же марки, что и бетон. Можно также промолоть обычный цемент (марок 500 - 600) с кварцевым песком, что позволяет вдвое - втрое повысить тонкость помола цемента и, соответственно, увеличить удельную поверхность его зерен, входящих в химическое соединение с водой. Это обеспечивает более прочную связь цемента с заполнителями (песком и щебнем) и повышает прочность бетона.

Перемешивание с водой вяжущего, получаемого путем помола цемента с песком, производят следующим образом. Цемент перемешивают с песком и водой в вибромешалке (частота вибрации  1500 - 3000 колебаний в минуту). При этом цементные зерна, размоченные водой, перетираются более крупными и прочными крупинками песка, и их вяжущая способность почти полностью используется. Полученную смесь соединяют со щебнем или гравием.

Для химической реакции цемента с водой требуется около 20% воды от расхода цемента. Однако, бетонная смесь, содержащая такое количество влаги, получается очень сухой, жесткой, «неудобоукладываемой». Ее трудно плотно уложить в опалубку, заполнив все щели между арматурой. Поэтому добавляют дополнительное количество воды, чтобы сделать бетонную смесь более пластичной. Но «дополнительная вода» уже не вступает в соединение с компонентами бетона. После ее высыхания в теле бетона остаются открытые поры, снижающие его прочность и повышающие водо-паро- и воздухопроницаемость. Поэтому при укладке высокопрочного бетона в формы добавляют минимальное количество «дополнительной воды» (5 - 10% от расхода цемента), а бетонную массу для повышения ее подвижности при укладке в формы снова подвергают вибрации. Она обеспечивает более плотную укладку зерен заполнителя в форме и повышает прочность бетона после твердения.

Чтобы избежать расслоения бетона при вибрации, применяют одновременно несколько вибраторов с разной частотой колебаний. Тогда все компоненты бетона осядут равномерно. Кроме того, свободную поверхность бетона пригружают сверху, чтобы при вибрации она не разрыхлялась. В ряде случаев одновременно с вибрацией производят прессование или штамповку свежего бетона для увеличения его плотности и прочности. Уплотнить бетон после укладки можно также с помощью вакуумирования (отсос лишней воды и уплотнение смеси атмосферным давлением воздуха).

Полученный по такой технологии бетон имеет высокую прочность  до 1000 кг/см2 и более. Однако, в нем остается 8 - 10% пустот, заполненных воздухом: Добавляя в бетон полимеры или заполняя полимерами пустоты при его вакуумировании, можно уменьшить их объем в 2 - 3 раза. Прочность бетона после твердения увеличится до 1500 кг/см2 (по данным опытов, произведенных ВНИИжелезобетона). По прочности на сжатие такой бетон приближается к строительной стали, а его объемная .масса в три раза меньше, чем у стали. Технология высокопрочного бетона существенно упрощается, и одновременно снижаются трудоемкость и стоимость производства при использовании высокопрочного цемента марок 600 - 800 и выше. Возникает необходимость широкого развития производства таких цементов.

Совершенствование технологии производства железобетонных изделий касается и его тепловлажностной обработки. На воздухе во влажном состоянии бетон получает расчетную прочность через 28 дней. Это возможно для монолитного бетонирования на стройке, но недопустимо для заводского производства, требующего сжатых сроков твердения. Нагревание бетонной смеси, уложенной в формы, острым паром или во влажной среде в течение 12 - 16ч при температуре 80 - 95°С обеспечивает ему 65 - 70% расчетной прочности. В таком состоянии изделия выдаются на стройку и набирают прочность после укладки в конструкцию здания или сооружения.

Предварительный нагрев свежего бетона в процессе его смешивания, перед укладкой в формы, позволяет сократить срок твердения в пропарочных камерах в 1,5 - 2 раза, а время изготовления изделий на 30 - 35%. Соответственно повышается производительность технологической линии и снижаются трудоемкость и стоимость изделий. Увеличение средней прочности бетона в сборных железобетонных -изделиях в 2 раза позволяет снизить их кубатуру и вес примерно на 23 - 25%.

Автоклавный бетон. Еще больший эффект в сокращении цикла твердения бетона получается при повышении температуры до 170 -180°С, а давления пара - до 8 - 12 ат. В этом случае за 12 - 16 ч бетон приобретает прочность значительно выше теоретической, получаемой при атмосферном давлении. Поскольку при  этом образуются прочные кристаллы гидросиликата и гидроаллюмината кальция в результате химической реакции извести, содержащейся в цементе, и песка, можно заменить цемент более простой в производстве негашеной известью, а крупный заполнитель гравий или щебень совсем исключить из бетонной массы.

Силикатобетон, получаемый в результате автоклавноной обработки известково-песчаной смеси на тонкомолотом песке, в лабораторных условиях имеет прочность до 2500 кг/см2 и выше. Это превосходит величину предела текучести, обычной строительной стали. Такие высокие прочности делают армированный силикатобетон весьма перспективным материалом для тяжело нагруженных деталей зданий и сооружений.

Высокопрочные бетоны выдерживают и экономическое сравнение с обычными цементными бетонами, применяемыми в настоящее время. Бетон марки 900 приблизительно в 1,5 раза дороже бетона марки 300, но прочность его в 3 раза больше, а потому коэффициент экономической эффективности в данном случае в пользу высокопрочного бетона. Силикатобетон еще экономичнее, так как получают его из наиболее дешевых материалов — извести и песка, а автоклавная обработка и размол песка обходятся сравнительно недорого. Силикатобетон марки 2000 стоит всего в 1,8 раза дороже бетона марка 300 при увеличении прочности в 6,6 раза.

Развитие производства силикатобетона сдерживается отсутствием автоклавов больших размеров, необходимых для изготовления крупных строительных конструкций.

Полимерные бетоны. Еще более высокие прочности бетона можно получить, заменив минеральные вяжущие (известь или цемент) полимерными составами типа пластмасс (пластобетон). На кафедре строительных конструкций Московского института инженеров транспорта (МИИТ) получены пластобетоны с прочностью до 3000 кг/см2. Это пока рекордный показатель для бетона. По данным МИИТ пластобетон марки 3000 имеет очень высокую стоимость, обусловленную значительным расходом дорогих и дефицитных полимеров. Однако применение пластобетона оправдывается его исключительно высокой стойкостью против кислотной и щелочной коррозии, что делает его весьма перспективным материалом для разных химических производств.

Полимерцементный бетон, т. е. цементный бетон с добавкой полимеров, марки 1500 в 3 раза дороже, но в 6 раз прочнее, чем бетон марки 300. При 10-кратном повышении прочности, по сравнению с обычным бетоном марки 300, стоимость его вырастает примерно в 8 раз. Таким образом, в перспективе можно ожидать бурного развития производства сборных железобетонных изделий из бетонов высокой прочности. Например, сечение нижнего пояса железобетонной стропильной фермы из бетона марки 300 имеет размеры 300X400 мм. При использовании бетона марки 900 оно уменьшается до размеров 200X250 мм. При еще более высоких марках бетона сечение начинает соперничать с сечениями стальных ферм.

Повышение прочности бетона в такой большой степени - дело не простое. Для этого необходимо изменить ассортимент продукции цементной промышленности, реконструировать и частично переоборудовать цементные заводы, реорганизовать дробильно-сортировочные установки на щебеночных карьерах. Нужно рассеивать дробленый камень на фракции по крупности зерен, дополнительно дробить крупные фракции, чтобы получить оптимальную смесь щебня по зерновому составу с минимальным процентом межзерновых пустот. Необходимо также модернизировать заводы железобетонных изделий - ввести в технологический процесс прогрессивные методы приготовления бетонной смеси, укладки бетона в формы и ускоренного твердения его в термических установках.

Легкие бетоны. Не менее важное направление в совершенствовании железобетонных конструкций — применение легких бетонов на искусственных пористых заполнителях с объемным весом 800 - 1800 кг/м3. Такие бетоны сравнительно тяжелого объемного веса (1500 - 1800 кг/м3) марки 300 - 400 можно с успехом применять в армированных деталях конструкции вместо обычного тяжелого бетона. Это на 20 - 30% снижает вес конструкций и позволяет заменить дальнепривозной гранитный щебень местным эффективным материалом. Для большинства районов России, как правило, не имеющих залежей камня твердых пород, экономический эффект получается очень высоким. Легкий бетон низкой прочности, но и небольшого объемного веса (800 - 300 кгс/м3) широко применяется при изготовлении стеновых панелей полносборных жилых домов. Их вес в 3 - 4 раза меньше по сравнению с кирпичной кладкой, что обеспечивает экономичность индустриального строительства при хороших теплоизоляционных свойствах стен

Так же не стоит забывать о развитие производства легких искусственных заполнителей -  керамзита, аглопорита, шлаковой пемзы, зольного гравия, шунгизита, перлита, вермикулита. Нужно широко использовать как заполнители и отходы производства  огненно-жидкие металлургические шлаки, золы электростанций, пустые породы шахтных отвалов. Наиболее эффективные искусственные легкие пористые материалы - перлит (из разных видов вулканического стекла) и вермикулит (из некоторых сортов слюды). Кроме использования в качестве заполнителей для бетонов, они, благодаря очень малому объемному весу, получат широкое распространение в теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, а также холодильного и высокотемпературного оборудования и трубопроводов.

Тонкостенные пространственные конструкции. Еще один важный путь снижения веса железобетонных зданий и сооружений - применение тонкостенных пространственных конструкций. В железобетонных пространственных покрытиях, преимущественно двоякой кривизны, резко уменьшается толщина бетонных элементов, а значит и расход бетона и арматуры. В результате вес конструкций снижается на 25 - 30% (смотри рисунок на 5 стр.). Становится возможным и целесообразным применение больших пролетов. Однако при большой экономии материалов и резком снижении веса, по сравнению с обычными массивными конструкциями, тонкостенные пространственные конструкции пока еще не дают соответствующего снижения стоимости. Причина - в трудоемкости их возведения, в необходимости устройства подмостей и опалубки для бетонирования на месте возведения или монтажа (из сборных деталей заводского производства). Следовательно, необходимо совершенствовать прогрессивные пространственные конструкции, чтобы снизить затраты материалов, труда и средств на их возведение.

Первые шаги в этом направлении весьма обнадеживающие. Так, Главзапстрой (Ленинград) наладил массовое возведение пологих оболочек на стандартных инвентарных передвижных установках (кондукторах). Они используются многократно и не требуют для передвижения и поднятия в проектное положение много времени. Сравнительно высокая стоимость таких кондукторов при 50-кратном использовании составляет всего 1,5 - 2% от стоимости сооружения, в то время как обычные деревянные подмости и опалубка при большой высоте сооружения обходятся  в 25 - 30% от его стоимости. Для возведения единичных оболочек такого типа Киевгипротранс разработал метод навесной сборки, более трудоемкий и медленный, чем сборка на кондукторе, но не требующий никаких специальных приспособлений, кроме монтажного крана, необходимого во всех случаях. Совершенствование возведения и других типов оболочек сделает их вполне рентабельными.

Основные типы   железобетонных   тонкостенных -пространственных конструкций:

а - трапециевидная складка; б - треугольная складка; в - сложная складка; г - длинная цилиндрическая оболочка; д - короткая цилиндрическая оболочка; е - волнистый свод; ж - складчатый свод; з - пологая оболочка; и - крестовый свод; к - волнистый купол; л - гладкий купол; м - звездчатый купол; н - гиперболический параболоид; о — седловидное покрытие; п — шатровое покрытие; р - вантовое покрытие на круглом плане; с - вантовое покрытие по аркам; т — воронкообразная оболочка; у — вантовое покрытие на прямоугольном плане.

Армоцемент. В связи с вышесказанным очень интересна пневматическая опалубка, при которой нагрузка от бетона и арматуры в процессе возведения покрытия поддерживается избыточным давлением воздуха внутри опалубки. Наиболее просто с помощью такой опалубки возводят сферические оболочки типа куполов. Однако можно придать ей и самые разнообразные формы. Бетон на поверхность пневматической опалубки наносят тонким слоем, используя давление воздуха (торкретбетон). Такая технология особенно уместна при возведении сверхтонких оболочек толщиной 12 - 15 мм. Тут мы уже имеем дело не с железобетонными, а армоцементными оболочками, так как в них обычный бетон со щебнем заменяется цементным раствором (незначительная их толщина не дает возможности использовать бетонную смесь со щебнем).

Армоцементные оболочки армируют не обычной стержневой арматурой, а тонкими стальными плетеными сетками, расположенными в несколько рядов на расстоянии в 2 - 3 мм друг от друга. В частности, такие конструкции применил итальянский инженер П. Л. Нерви при строительстве морских яхт и барж. Мелкая дисперсная арматура армоцементных конструкций создает высокое сопротивление растяжению без образования трещин и обеспечивает, водонепроницаемость конструкции. Однако тканые и плетеные стальные сетки из проволоки, толщиной 0,1 мм, очень дороги и трудоемки в изготовлении. Тонкие слои раствора приходится наносить на них вручную, штукатурным способом, что требует большой затраты труда и времени. Это неблагоприятно отражается на экономике армоцементных конструкций.

Дальнейшее совершенствование армоцементных конструкций заключается в замене тканых стальных сеток мелкой дисперсной арматурой. Она смешивается с бетоном и располагается в его массе в беспорядке и различных направлениях. Конечно, прочность такого, дисперсноармированного покрытия ниже, чем при армировании его строго ориентированной и непрерывной проволокой. Зато оно в несколько раз менее трудоемко, чем обычные армоцементные покрытия. Стоимость его  не превышает затрат на обычные железобетонные изделия при огромной экономии в бетоне. Внедрению новой технологии должна предшествовать большая научная и экспериментальная работа, но перспективность ее бесспорна.

Особенный интерес представляет метод получения тонкой дисперсной арматуры путем фонтанирования расплавленного металла под давлением. Это дает возможность сразу из литейного чугуна или стали получить тонкую проволоку, минуя стадии проката и многократного волочения ее через фильтры. Благодаря быстрому охлаждению в воздухе струи металла получают поверхностную закалку. На них образуется сильно напряженная пленка, обеспечивающая кускам проволоки высокую прочность. В таких условиях даже чугунный волос получает прочность на растяжение, в 10 раз большую, чем у обычного массивного чугунного литья.

В настоящее время  спор между сборным и монолитным железобетоном все еще до конца не решен.

Бесспорные достоинства сборного железобетона - его малая построечная трудоемкость, перенос большинства технологических операций в заводские условия, где можно применить наиболее передовые методы производства с полной механизацией всех технологических процессов. Недостатки сборного железобетона - предварительное строительство завода железобетонных изделий, включение амортизации капиталовложений на него в стоимость готовых изделий, дополнительные затраты на их перевозку и монтаж. В строительстве монолитный железобетон может быть более экономичным, хотя продолжительность и трудоемкость возведения   монолитного   каркаса   значительно больше, чем сборного.

Такие противоречивые соображения заставляют искать новые методы строительства, полностью или частично избавляющие от недостатков как сборного, так и монолитного железобетона.

В    последние годы строители разных стран вернулись к давно известной,  но  как будто уже  изжившей себя  идее - строительству жилых домов из монолитного   железобетона.    Новое в данном случае заключается в   том,   что   при массовом строительстве вместо обычной щитовой   опалубки, стали применять   крупноразмерную - крупнопанельную или тоннельную - опалубку. Щитовая опалубка выдерживает небольшое количество циклов бетонирования  и требует обязательной   затирки  или   штукатурки наружных и внутренних поверхностей конструкций. Крупнопанельная опалубка, размером на комнату, или тоннельная опалубка, в которой целиком формируют части стен и перекрытий при размере звена   от 3 до 6 м, дают возможность получить чистую, без выступов поверхность конструкций, хотя и с возможными раковинами.   Стены,   возведенные   в    такой   опалубке, вполне приемлемы под оклейку обоями, а под окраску требуют только механизированной шпаклевки.

Крупноразмерная опалубка стоит дорого, но при многократном использовании стоимость ее составляет лишь незначительный процент от затрат по возведению монолитных конструкций. Подчеркиваем: при массовом строительстве новый способ может оказаться целесообразным. Здесь встает вопрос о наружной отделке стен. Ее, по-видимому, можно производить при помощи синтетических красок или мастик, например перхлорвиниловых. Это дает экономию против более дорогих отделок, но в процессе эксплуатации приводит к частым ремонтам (к низким экономическим показателям по приведенным затратам). Однако, формовка бетонных стен в крупноразмерной опалубке, с выступающим или заглубленным рисунком, создает на поверхности стен рельефные узоры, не требующие покрытия красками. Знаменитые современные архитекторы - Ле Корбюзье, Огюст Перре, Кендзо Танге - не раз оставляли открытыми необработанные поверхности монолитного бетона, выгодно отражающие присущие ему мощь и фактуру.

Сменная рельефная фактура опалубки наружных стен может дать разнообразные архитектурные решения фасадов, соответствующие замыслам архитектора.

Таким образом, монолитный железобетон не только не сдает своих позиций, но доказывает свою жизненность даже на таком участке строительства, где, казалось бы, ему уже нет места. Необходимо учесть, что такой метод строительства требует большого количества крупных металлических панелей опалубки, их тщательного хранения и ухода за ними. Иначе они заржавеют, стены, возведенные в них, станут грязными, потребуют окраски, и монолитные дома получатся более трудоемкими, чем полносборные.       Продолжается работа над снижением трудоемкости зданий из монолитного железобетона: широко внедряются стандартные арматурные сетки и каркасы, бетононасосы, сборно-разборная крупноразмерная опалубка. Нужно выявить до конца все ресурсы этого способа и определить его место в строительстве.

Разумеется, возвращение к опыту  монолитного строительства не снимает вопроса о дальнейшем совершенствовании строительства из сборных железобетонных конструкций.

Один из перспективных методов возведения многоэтажных зданий - метод подъема этажей. Он соединяет в себе ряд достоинств строительства из сборного и монолитного железобетона. Метод заключается в следующем. На уровне пола первого этажа бетонируют плоские безбалочные перекрытия и поднимают их на нужную высоту с помощью гидравлических или электрических домкратов, установленных на заранее смонтированных колоннах. Таким образом, для перекрытий не нужны заводы сборного железобетона: их бетонируют на месте, причем получаются гладкими и пол, и потолок. Кроме того, поскольку нижнее перекрытие бетонируется непосредственно на подготовке пола первого этажа, а остальные, в отличие от обычного монолитного железобетона  друг на друге, исключаются расход леса и затраты труда на подмости и опалубку. Перед подъемом очередного перекрытия на него устанавливают стеновые и перегородочные панели, т. е. на проектную отметку поднимается не только перекрытие, но целый этаж, требующий только отделки.

Архитекторы уже не связаны никакими модульными размерами, и сетка колонн может быть квадратной, прямоугольной, ромбической, многоугольной и т. д.

Наряду  с   рассмотренным   методом   необходимо  совершенствовать и другие методы строительства, чтобы в их сопоставлении выяснить, какие же из них наиболее целесообразны и экономичны. Так, в строительстве крупнопанельных и каркасных зданий большой интерес представляет   увеличение   пролетов   сборных   настилов перекрытий   до  12 м.   Это   освобождает   пространство этажей от колонн и ригелей и обеспечивает осуществление принципа   свободной   планировки (произвольную установку перегородок для создания   разнообразной   и живописной планировки квартир). Аналогичные пролеты можно применять в кирпичных   и   крупноблочных  зданиях, а также в зданиях, возводимых методом подъема этажей. Важно  понять, что свобода планировки - непременное условие совершенствования жилых и общественных зданий, их эксплуатационных качеств.

Мы видим, что железобетонное строительство еще далеко не раскрыло своих возможностей. Дальнейшая совместная работа архитекторов и инженеров должна выявить все его ресурсы и поднять строительную технику на новую высоту.

Список литературы:

“Совершенствование железобетона” под ред. д-ра техн. наук А.П. Васильева, М. Стройиздат 1978 г.

А.Н. Попов, А.Я. Суздальцева “Развитие и совершенствование железобетона” издат. “Знание”, М. 1974 г.

Министерство высшего образования Российской Федерации

Самарский Государственный Архитектурно Строительный

Университет

Строительный факультет

Кафедра: МДК

Курсовая работа по предмету:

Введение в специальность.

Тема: Развитие строительного дела как процесс совершенствования железобетона.

Работу выполнил:

Студент 2 курса

СФ группы П-21

Работу проверил:

Казаков В.М.

Защищено на отлично

Сдано 23.04.04

Самара 2004